Okres jesienno-zimowy jest szczególnie trudny dla zachowania wymaganych w druku właściwości fizycznych i mechanicznych papieru. W celu uzyskania optymalnych warunków dla prawidłowego przebiegu procesu drukowania zaleca się wyrównywanie temperatur stosu/ zwoju papieru lub kartonu i powietrza w warunkach pomieszczeń maszyn drukujących. Czas wyrównywania temperatur stosu papieru i powietrza jest funkcją objętości stosu i różnicy temperatur stosu i powietrza – Tab. 1

| Objętość stosu (m3) | Czas wyrównywania temperatury (w godzinach) przy różnicy temperatury stosu i powietrza wynoszącej: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5C | 7,5C | 10C | 15C | 20C | 25C | 30C | 35C |
| 0,2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 21 | 28 | 41 | 62 |
| 0,4 | 7 | 12 | 17 | 26 | 36 | 41 | 64 | 92 |
| 0,6 | 9 | 15 | 20 | 31 | 42 | 55 | 76 | 106 |
| 1,0 | 12 | 18 | 23 | 33 | 46 | 63 | 84 | 115 |
| 2,0 | 13 | 19 | 24 | 35 | 49 | 66 | 90 | 123 |

Czas wyrównywania temperatur kartonu wielowarstwowego (w stosie lub zwoju) jest funkcją masy kartonu i różnicy  temperatur kartonu i powietrza – Tab. 2

| Masa (kg) | Najmniejszy wymiar * (mm) | Czas wyrównywania temperatury (w godzinach) przy różnicy temperatury stosu lub zwoju i powietrza wynoszącej: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5C | 10C | 15C | 20C | 25C | 30C | 35C | 40C |
| 200 | 650 | 10 | 30 | 45 | 60 | 75 | 85 | 95 | 100 |
| 400 | 700 | 15 | 35 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 105 |
| 600 | 750 | 20 | 40 | 55 | 70 | 85 | 95 | 105 | 110 |
| 800 | 800 | 25 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 110 | 115 |
| 1000 | 850 | 25 | 50 | 65 | 80 | 95 | 105 | 115 | 120 |
| 1200 | 900 | 30 | 55 | 75 | 90 | 105 | 115 | 125 | 130 |
| 1400 | 950 | 35 | 60 | 85 | 100 | 115 | 125 | 135 | 140 |
| 1600 | 1000 | 40 | 65 | 95 | 110 | 125 | 135 | 145 | 150 |

* średnica lub szerokość zwoju, wysokość lub szerokość palety

Zaleca się prowadzenie procesu wyrównywania temperatur w nierozpakowanych paletach. Po jego zakończeniu w celu doklimatyzowania papieru wymaga się nacięcia i wywinięcia opakowania u dołu palety.

Uwagi:

Powyższe dane na podstawie książki Stefana Jakucewicza „Papier w poligrafii” W-wa 1999, strona 96, 98.